Datenkabel gemäß Cat. 8.2 für Anwendungen der Class D bis Klasse II

S-FTP, halogenfrei, flammwidrig, J-02YSCH 4x2xAWG22/1, simplex
Spezifiziert bis 2000 MHz

Aufbau:

Massiver blanker Kupferleiter, AWG 22

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

minimale Signal-Laufzeitunterschiede bei größtmöglicher Entkopplung

halogenfreie Ausführung LS0H-3 (Low Smoke Zero Halogen)

Brandverhalten Dca-s1a, d1, a1

Außenmantel: halogenfrei (violett) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 8,5 mm.

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung bei 16/62,5/100/300/600/1000/1500/2000 MHz:

7,3/14,5/18,5/32,6/47,1/61,9/77,2/90,5 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung bei 16/62,5/100/300/600/1000/1500/2000 MHz:							78,0/78,0/75,4/68,2/63,7/60,4/57,7/55,8 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebsspannung max.	            72 V DC

Ausbreitungsgeschwindigkeit      	 0,77c

Signallaufzeit bei > 10 MHz: 		4,2 ns/m

Skew: 					6 ns/100m

Geflechtsbedeckung: 		ca. 40%

Trennklasse: 				D

Kopplungswiderstand (nom.):	Grade 1, 30 mOhm p.M	bei 10MHz

Kopplungsdämpfung (nom.):		85 - 20log(f/100) dB	100 bis 2000 MHz

Weitere Eigenschaften:

Zugkraft				max. 150N

Biegeradius im Betrieb:		4xKabeldurchmesser

Biegeradius bei Verlegung:		8xKabeldurchmesser

Betriebstemperatur			-20°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		0°C bis + 50°C

Querdruckfestigkeit:			1000N / 100 mm / 1 min

Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Zulassungen:

EN 50173-1, ISO/IEC 11801:AMD2,

IEC 46C/1001/CD (Entwurf)

EN50288-9-1, IEC61156-9

Brandverhalten nach EN 50575, VDE0482-575 / EN 13501-6,

Rauchentwicklung nach IEC/DIN EN 61034-2, VDE 0482-1034-2,

Abtropfen nach DIN EN 50399, VDE 0482-399,

Azidität nach IEC/DIN EN 60754-2, VDE 0482-754-2,

Flammenausbreitung nach IEC/DIN EN 60332-3-24, VDE 0472-332-3-24 (Prüfart C)

Querdruckfestigkeit nach EN50289-3-5

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach

IEEE 802.3/af/at/bt(Draft) (PoE / PoE+/ 4PPoE)

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuMaxx 2000 simplex (k64621041), halogenfrei LSOH-3, 4x2xAWG22/1, flammwidrig

liefern und verlegen