# Endkappe für Indoor-Mikrorohr 10mm

Vorinstallierter, wiederverwendbarer Sicherungsclip zur Verhinderung des unbeabsichtigten Lösens von Mikrorohrverbindungen.

Geeignet für die Installation in Gebäuden.

Transparenter Körper aus halogenfreiem, flammwidrigem Kunststoff (LSZH) zur visuellen Inspektion der Verbindung.

Außendurchmesser 1 Verbinder in mm	17,5 ± 0,2	mm

Rohrdurchmesser 1 Verbinder in mm	10	mm

Länge Verbinder in mm	45,2 ± 0,5	mm

Gewicht Verbinder in g	6,6 ± 0,1	g Material Rohr -Verbinder -Endkappen	Ring / Entriegelung: POM;Dichtung:

NBR;Sperrklaue: Edelstahl;Gehäuse:

Transparenter LSZH-Kunststoff

max. Druck (bei 20 °C)	20	bar

Wassereintrittstest	0,5 bar für 168 Stunden

weitere Normen	EN50411-2-8, EN50411-2-5, UL94 V- 0

Temperaturbereich Transport/Lagerung	-15 bis 45	°C

Temperaturbereich Installation	-15 bis 45	°C

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ	eku Indoor Mikrorohr Zubehör

Endkappe für Rohr DA 10mm D1 10mm; A1 17,5mm

L 45,2mm

Liefern, montieren