12 x 7,0 / 4,0 mm Mikrorohrverbund

Mikrorohrverbund zur Aufnahme und zum Schutz von Glasfaserkabeln bei der Installation von Breitbandnetzen.
Riefen im Inneren der Röhrchen verringern den Reibungswiderstand beim Einblasen der Glasfaserkabel.
Material der Röhrchen PE-HD, transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888.
Material des Verbund-Mantels HE-HD, orange.

Außendurchmesser Monorohr

min. 7,0mm, max. 7,1mm

Außendurchmesser Multirohr (nominell)

29,4

mm

Dicke Monorohr

1,5 mm + 0,1 mm (nominell)

Dicke Multirohr

0,7 mm + 0,1 mm

Mantelmaterial

PE-HD

Design Monorohr

Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite

Riefenanzahl Monorohr

7/4 mm : 32

Röhrchenfarbe

Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888

Farbcodes Rohre

1 rot RAL3000;2 grün RAL6001;3 blau RAL5010;4 gelb RAL1018;5 weiß RAL9010;6 grau RAL7001;7 braun RAL8015;8 violett RAL4006;9 türkis RAL6027;10 schwarz RAL9011;11 orange RAL2003;12 pink RAL4003

Mantelfarbe

orange

Bedruckung

12x7/4 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter, Batch Liniennr., Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3

Bodengrad

1 bis 5

min. Biegeradius (fest verlegt)

294

mm

Dichte mind.

0,935

kg/m³

max. Druck (bei 20 °C)

45

bar

Querdruckfestigkeit

1000

1000

Zeitstand, InnendruckVerhalten nach DIN 16874

Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

MFI (190° C, 5kg)

0,1 bis 1,4 g/10min

lineare Expansion

0,2

0,2

UV-Widerstandsfähigkeit

> 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima)

Temperaturbereich Transport/Lagerung

-10 bis 50

°C

Temperaturbereich Installation

-10 bis 50

°C

Temperaturbereich Einblasen

-5 bis 35

°C

Liefermenge

3000

m

Trommeltyp

Rückgabetrommel

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku Telecom Mikrorohr

12 x 7,0 / 4,0 mm

Liefern, montieren