# 24 x 10,0 / 6,0 mm Mikrorohrverbund

Mikrorohrverbund zur Aufnahme und zum Schutz von Glasfaserkabeln bei der Installation von Breitbandnetzen.

Riefen im Inneren der Röhrchen verringern den Reibungswiderstand beim Einblasen der Glasfaserkabel.

Material der Röhrchen PE-HD, transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888. Material des Verbund-Mantels HE-HD, orange.

Außendurchmesser Monorohr	min. 10,0mm, max. 10,1mm

Dicke Monorohr	2,0 mm + 0,1 mm (nominell)

Mantelmaterial	PE-HD

Design Monorohr	Glatte Außenseite, geriffelte Innenseite

Riefenanzahl Monorohr	10/6 mm : 45

Röhrchenfarbe	Transparent mit Streifen gemäß DIN VDE 0888

Farbcodes Rohre	1, 13 rot RAL3000;2, 14 grün

RAL6001;3, 15 blau RAL5010;4, 16

gelb RAL1018;5, 17 weiß RAL9010;6,

18 grau RAL7001;7, 19 braun

RAL8015;8, 20 violett RAL4006;9, 21

türkis RAL6027;10, 22 schwarz RAL9011;11, 23 orange RAL2003;12, 24 pink RAL4003;Rohr 1-12: 2

Streifen;Rohr 13-24: 4 Streifen

Bedruckung	24x10/6 mm – Hersteller, Datum, Uhrzeit, Meter, Batch Liniennr., Achtung Glasfaser, Nummerierung der Mikrorohre gemäß Farbcode DIN VDE 0888 Teil 3

Bodengrad	1 bis 5

min. Biegeradius (fest verlegt)	514	mm

max. Druck (bei 20 °C)	45	bar

Querdruckfestigkeit	1000	1000

Zeitstand, InnendruckVerhalten nach DIN 16874

Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C

lineare Expansion	0,2	0,2

UV-Widerstandsfähigkeit	> 2 Jahre (zentraleuropäisches Klima) Temperaturbereich Transport/Lagerung	-10 bis 50	°C

Temperaturbereich Installation	-10 bis 50	°C

Temperaturbereich Einblasen	-5 bis 35	°C

Liefermenge	700	m

Trommeltyp	Rückgabetrommel

Fabrikat	eku oder gleichwertig

Typ

Liefern, montieren